# BETON PARKE BORDÜR TAMİRAT İŞLERİNİN YAPILMASI 2024

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

İOSB1.  8 CM RENKLİ - RENKSİZ BETON PARKE İŞÇİLİĞİ (MONTAJ)

Alt yapısı tamamlanan zeminlerde açılan kısımlarda zemin durumuna göre ( Dolgu ihtiyacı yok ise yapılmayacaktır. ) 15 cm. kalınlıkta 0-25 mm malzeme serilmesi Bölge Müdürlüğüne aittir. Sıkıştırılması (kompaktör ile), üzerine 5cm kalınlıkta ince elenmiş agrega malzeme yükleniciye aittir. Parke altı kumu serilmesi ve kompaktör ile sıkıştırılması, üzerine yüklenici tarafından İOSB stok alanından paletli yeni parkenin (Bölge müdürlüğü tarafından temin edilecektir.) taşının öncesinde serilen fazla malzemenin sıyırılması silindir ile sıkıştırılması, bozuk parkenin sökülmesi, en fazla 0,3 cm. derz aralığı kalacak şekilde döşenmesi, derz aralarının elenmiş ince agrega ile doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, her türlü yatay ve düşey taşıma, yapılan parkenin sıkıştırılması ve bu taşımalarla ilgili yükleme ve boşaltma, kumlama, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 parke taşı döşenmesi yükleniciye aittir.

ÖLÇÜ: Yerinde imalatı yapılan ölçümler üzerinden hesaplanır.

İOSB2. 15*30*70 CM RENKSİZ BETON BORDÜR İŞÇİLİĞİ (MONTAJ)

Temizlenmiş zemin üzerine ( zeminin dolgusu ve tesviyesi yükleniciye aittir. )  5 cm yüksekliğinde 300 kg çimento dozlu harç (malzeme yükleniciye aittir.) ile bir altlık serilmesi üzerine derz boşlukları 1,5cm. yi geçmeyecek şekilde yüklenici tarafından İOSB stok alanından temin edilen paletli yeni (Bölge müdürlüğü tarafından temin edilecektir.)  15x30x70 cm boyutlarında beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 300 dozlu çimento harcı ile kapatılması (kırmızı demiroksit boya ile), derz harçlarının fırça ile düzeltilerek demir çubuk ile gömme derz yapılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, her türlü yatay ve düşey taşıma ve bu taşımalarla ilgili yükleme ve boşaltma, araç ve gereç giderleri, yükleniciye aittir.

ÖLÇÜ: Yerinde imalatı yapılan ölçümler üzerinden hesaplanır.